MEMORIAL DESCRITIVO

REPERFILAGEM ASFÁLTICA

E DRENAGEM PLUVIAL

JUNHO DE 2023

# Objetivo

Este projeto foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, confirmado através de pesquisas, avaliações do mesmo para com o projeto, na qual resultou no que aqui apresentamos, considerando dados importantes, tais como: topografia, insolação, custos da obra, versatilidade, durabilidade e material de primeira qualidade.

# 1.1	Local da Obra

O local da obra está situado nas seguintes Ruas listadas abaixo, no município de Dionísio Cerqueira – SC.

Bairro Nossa Senhora da Salete

- Rua Almirante Barroso, trechos 1 e 2

- Rua Avelino Valduga

- Rua Eurilemo Lucio Zanette, trechos 1 e 2

Bairro Três Fronteiras – Loteamento Jardim Imperador

- Rua Araucárias

- Rua Henrique Dambrós

- Rua Cedro

- Rua Sabino Sangali

- Rua Ipê

- Rua das Palmeiras

- Rua Primavera

- Rua Canelas

- Rua Santos Dumont

- Rua Fiorelo Verona

Figura 1 – Localização da obra no Bairro Nossa Srª da Salete.

Fonte: adaptado do Google Maps (2023).

Figura 2 – Localização da obra no Bairro Três Fronteiras.

Fonte: adaptado do Google Maps (2023).

Figura 3 – Localização da obra no Bairro Nossa Senhora da Salete.

Fonte: adaptado do Google Maps (2023).

- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

# 2.1  LIMPEZA DA BASE/PAVIMENTO EXISTENTE

Toda a área a ser pavimentada deverá ser convenientemente lavada com um jato d’água proveniente do caminhão pipa, com a finalidade de remover materiais orgânicos, óleos, graxas, etc. A superfície será limpa até a eliminação total dos resíduos nocivos a aderência do C.B.U.Q. A medição dos serviços de limpeza da pista será realizada por metro quadrado de plataforma concluída, com dados fornecidos pelo projeto planimétrico.

  - PINTURA DE LIGAÇÃO

O material utilizado para a pintura de ligação é derivado do petróleo, conhecido como emulsão asfáltica RR-2C, à taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0.6 L/m².

A pintura de ligação será executada após a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o caminhão espargidor.

O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersão e sob pressão. Antes do início da distribuição do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuição estão abertos. A aplicação poderá ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressão acoplada ao caminhão espargidor.

A área a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder ao serviço com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis.

A área que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de forma a completar a quantidade recomendada.

Deve ser feito o controle do tráfego, proibindo a circulação de veículos sobre a área com a aplicação da emulsão asfáltica.

# 2.3  REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO

Deverá ser empregado como material betuminoso o cimento asfáltico (CAP-50/70) com espessura de 4 centímetros.

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de pó, matérias orgânicas ou outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de partículas lamelares ou chatas.

O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas partículas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de argila ou outra substâncias nocivas.

O teor de asfalto será de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere à mistura de agregados considerada como 100%.

O revestimento será em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. será executado sobre a superfície após a realização da pintura de ligação. O C.B.U.Q. deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 165° C, e chegar no local da obra a uma temperatura não inferior a 120° C e a aplicação não pode ser inferior a 120° C. O transporte deste material deverá ser feito através da utilização de caminhões providos de caçamba metálica juntamente com lonas para a proteção e conservação da temperatura.

A aplicação do C.B.U.Q. sobre a pista deverá ser realizada com o auxílio de motoniveladora, obedecendo a espessura do projeto. A rolagem deverá ser feita com a utilização do rolo pneumático e o fechamento com o rolo liso (tandem). A rolagem deve ser iniciada à temperatura de 120°C e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de 95°C. A compactação deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior. Nas curvas, a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condições do recobrimento do rastro.

Os compressores não poderão fazer manobras sobre a camada que está sofrendo rolagem. A compressão requerida em lugares inacessíveis aos compressores será executada por meio de soquete manual ou placa vibratória.

As depressões ou saliências que aparecerem após a rolagem deverão ser corrigidas pelo afrouxamento e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.

2.4  MEIO FIO

Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto, nas dimensões especificadas na planilha de orçamento com concreto e extrusora, na Rua Eurilemo Lucio Zanette, Rua Avelino Valduga e Rua Fiorelo Verona.

- ALARGAMENTO DA RUA EURILEMO LUCIO ZANETTE

A Rua Eurilemo Lucio Zanete receberá o alargamento da pista de rolamento, a qual hoje está com 6,00 metros de largura, e passará para 8,00 metros de largura, devendo ser realizado o alargamento de 1,00 metro para cada lado da pista.

Para tal deverá ser realizada a regularização da área, remoção do material existente e execução de sub base para pavimento com macadame seco, na espessura de 15,00 cm, e acima execução de base com brita graduada, na espessura de 15,00 cm, as quais deverão ser devidamente compactadas.

- DRENAGEM PLUVIAL

Antes da execução da pavimentação asfáltica deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial, os quais devem estar de acordo com o projeto em anexo.

A drenagem pluvial será feita através da captação das águas nas bocas de lobo com grelha nas dimensões de 0,70 m x 1,00 m, as águas captadas serão conduzidas por tubulação de BSTC até a tubulação existente. Será utilizado tubulações de 400 mm de diâmetros, conforme especificações da planilha de orçamento.

Deverá ser feita a locação das tubulações, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como: poços de visita, bocas de lobo existente, encontros de condutores, variação de declividade. Em cada estaca será marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária.

As bocas de lobos serão confeccionadas com tijolos maciços com paredes duplas, conforme planilha de orçamentos, e locadas conforme projeto.

O sentido normal das escavações será sempre de jusante para montante. OBS: Quando a coesão do solo for muito baixa, deverá ser efetuado o escoramento da vala de maneira a evitar um possível desmoronamento.

A reposição de material na vala (mat. class. 1ª cat. - solo) será executada da seguinte maneira: inicialmente deverá ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalização, o qual irá sendo cuidadosamente apiloado. Será conveniente tomar precauções de compactar todo o material até cerca de 60 centímetros acima do tubo, fazendo-se sempre está compactação lateralmente ao tubo.

Deve-se cuidar para que o material esteja na umidade ótima para a sua perfeita compactação, a qual será realizada com o auxílio de uma placa vibratória, e a camada de solo a ser compactada em cada etapa não deve ultrapassar os 20 cm.

Após este apiloamento adequado, deve se fazer um selo do dreno com brita graduada especificamente britada e com sustentação adequada ao projeto, com espessura de 15 cm devidamente compactada.

Deve-se fazer a pintura de ligação deste dreno com RR-2c à taxa de 0,60L/m² e após a espera do tempo determinado, fazer uma capa asfáltica de C.B.U.Q. de 3 cm para o fechamento adequado deste dreno.

7.     LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deve ser entregue limpa, em perfeito estado de funcionamento e conservação. A obra não pode apresentar nenhum defeito no momento da entrega. Toda a obra deve estar devidamente executada conforme projeto e conforme a nova norma de qualidade. Eventuais dúvidas quanto às especificações deste memorial devem ser esclarecidas com os autores dos respectivos projetos.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, junho de 2023