MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

E DRENAGEM PLUVIAL

FEVEREIRO DE 2022

# Objetivo

Este projeto foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, confirmado através de pesquisas, avaliações do mesmo para com o projeto, na qual resultou no que aqui apresentamos, considerando dados importantes, tais como: topografia, insolação, custos da obra, versatilidade, durabilidade e material de primeira qualidade.

# 1.1	Local da Obra

O local da obra está situado na Rua Armando Schuller esquina com a Rua Juvêncio Fernandes no município de Dionísio Cerqueira – SC.

Figura 1 – Localização da obra.

Fonte: adaptado do Google Maps (2022).

# 1.2 Descrição das Ruas a receber PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA e sinalizações:

- Rua Armando Schuller com extensão de 125,00 metros e 6,00 metros de largura.

- Rua Juvêncio Fernandes com extensão de 75,00 metros e 8,00 metros de largura;

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS

# 2.1  LIMPEZA DA BASE

Toda a área a ser pavimentada deverá ser convenientemente lavada com um jato d’água proveniente do caminhão pipa, com a finalidade de remover materiais orgânicos, óleos, graxas, etc. A superfície será limpa até a eliminação total dos resíduos nocivos a aderência do C.B.U.Q. A medição dos serviços de limpeza da pista será realizada por metro quadrado de plataforma concluída, com dados fornecidos pelo projeto planimétrico.

  - DRENAGEM PLUVIAL

Antes da execução da pavimentação asfáltica deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial, os quais devem estar de acordo com o projeto em anexo. A rua a receber drenagem pluvial é a Rua Armando Schuller.

A drenagem pluvial será feita através da captação das águas nas bocas de lobo, as águas captadas serão conduzidas por tubulação de BSTC até a tubulação existente. Será utilizado tubulações de 400 mm de diâmetros, conforme especificações da planilha de orçamento.

Deverá ser feita a locação das tubulações, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como: poços de visita, bocas de lobo existente, encontros de condutores, variação de declividade. Em cada estaca será marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária.

As bocas de lobos serão confeccionadas com tijolos maciços, conforme planilha de orçamentos, e locadas conforme projeto.

O sentido normal das escavações será sempre de jusante para montante. OBS: Quando a coesão do solo for muito baixa, deverá ser efetuado o escoramento da vala de maneira a evitar um possível desmoronamento.

A reposição de material na vala (mat. class. 1ª cat. - solo) será executada da seguinte maneira: inicialmente deverá ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalização, o qual irá sendo cuidadosamente apiloado. Será conveniente tomar precauções de compactar todo o material até cerca de 60 centímetros acima do tubo, fazendo-se sempre está compactação lateralmente ao tubo.

Deve-se cuidar para que o material esteja na umidade ótima para a sua perfeita compactação, a qual será realizada com o auxílio de uma placa vibratória, e a camada de solo a ser compactada em cada etapa não deve ultrapassar os 20 cm.

Após este apiloamento adequado, deve se fazer um selo do dreno com brita graduada especificamente britada e com sustentação adequada ao projeto, com espessura de 15 cm devidamente compactada.

Deve-se fazer a pintura de ligação deste dreno com RR-2c à taxa de 0,60L/m² e após a espera do tempo determinado, fazer uma capa asfáltica de C.B.U.Q. de 5 cm para o fechamento adequado deste dreno.

  - BINDER

# Esse tipo de C.B.U.Q é indicado para formar a camada de ligação da pavimentação. Isso se deve pelo fato de ter agregados minerais com maior diâmetro de graduação, maior porcentagem de vazios e menor porcentagem de material de enchimento (filler) e de ligante betumoso. O binder, vai abaixo da capa asfáltica e faz a ligação da primeira camada com as camadas da base e terá uma espessura de 2 cm.

  - PINTURA DE LIGAÇÃO

O material utilizado para a pintura de ligação é derivado do petróleo, conhecido como emulsão asfáltica RR-2C, à taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 0.6 L/m².

A pintura de ligação será executada após a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o caminhão espargidor.

O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersão e sob pressão. Antes do início da distribuição do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuição estão abertos. A aplicação poderá ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressão acoplada ao caminhão espargidor.

A área a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder ao serviço com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis.

A área que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de forma a completar a quantidade recomendada.

Deve ser feito o controle do tráfego, proibindo a circulação de veículos sobre a área com a aplicação da emulsão asfáltica.

# 2.4  REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO

Deverá ser empregado como material betuminoso o cimento asfáltico (CAP-50/70) com espessura de 3 centímetros.

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de pó, matérias orgânicas ou outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de partículas lamelares ou chatas.

O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas partículas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de argila ou outra substâncias nocivas.

O teor de asfalto será de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere à mistura de agregados considerada como 100%.

O revestimento será em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. será executado sobre a superfície após a realização da pintura de ligação. O C.B.U.Q. deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 165° C, e chegar no local da obra a uma temperatura não inferior a 120° C e a aplicação não pode ser inferior a 120° C. O transporte deste material deverá ser feito através da utilização de caminhões providos de caçamba metálica juntamente com lonas para a proteção e conservação da temperatura.

A aplicação do C.B.U.Q. sobre a pista deverá ser realizada com o auxílio da vibroacabadora, obedecendo a espessura do projeto. A rolagem deverá ser feita com a utilização do rolo pneumático e o fechamento com o rolo liso (tandem). A rolagem deve ser iniciada à temperatura de 120°C e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de 95°C. A compactação deverá ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior. Nas curvas, a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condições do recobrimento do rastro.

Os compressores não poderão fazer manobras sobre a camada que está sofrendo rolagem. A compressão requerida em lugares inacessíveis aos compressores será executada por meio de soquete manual ou placa vibratória.

As depressões ou saliências que aparecerem após a rolagem deverão ser corrigidas pelo afrouxamento e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.

2.5  MEIO FIO

Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto, nas dimensões especificadas na planilha de orçamento com concreto e extrusora, para melhorar os elementos da calçada.

Todos as calçadas devem conter inclinação mínima de 2% em direção a pista de rolamento. Todas as calçadas deverão conter rampas de acesso, conforme projeto e detalhes que a NBR 9050 – Acessibilidade apresenta e conforme detalhe em projetos. Todas as esquinas que este projeto contempla deverão ser executadas as rampas e as rampas devem ser executadas nos locais aonde à a existência de faixa de pedestres.

3 SINALIZAÇÃO ASFÁLTICA VERTICAL E HORIZONTAL

3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical deve estabelecer comunicação visual por meio de placas fixadas em dispositivos implantados à margem ou sobre a via, com a finalidade de regulamentar o uso da via, advertir situações de perigo, além de orientar, informar e educar o usuário da mesma.

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão ser implantadas, observando um afastamento mínimo de 0,60 m da borda da pista.

Todas as placas à serem implantadas na Rua (conf. projeto em anexo) deverão ser fixadas em postes de aço galvanizado, por meio de molduras, braçadeiras, parafusos e arruelas também de aço galvanizado.  O poste deverá ter tamanho suficiente que permita enterrar 0,75 m da sua base e mantenha altura mínima de 2,00 m do passeio.

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço com espessura mínima de 1,5 mm, sendo que as películas refletivas que comporão os sinais, sendo fundos, símbolos, orlas, letras, números, setas e pictogramas, deverão ser constituídas por lentes micro esféricas agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um plástico transparente e flexível, o que lhe deve conferir uma superfície lisa e plana, portanto as mesmas deverão ser semi-refletivas.

As placas de forma octogonal terão altura/ largura igual a 0,60 m e as de forma circular terão diâmetro de 0,60 m.

As formas, proporções e cores dos símbolos, e as cores das placas de advertência deverão estar em acordo com o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Placa Nome de Rua (Logradouro): Confeccionada em material chapa de ferro n° 20, na cor azul mineral com dimensões de 45 x 23 cm, subdividida em:

Parte “A” terá dimensões de 45x15 cm e conterá tipologia dos nomes de ruas, bairro e com a indicação dos números limites das quadras onde estiverem fixadas, descritos na cor branca.

Parte “B” terá dimensões 45x8 cm disponibilizará o espaço para a publicidade, informação complementar de local público, espaço para orientação de numeração de edificações e demais utilidades que por ventura a prefeitura optar.

As escritas devem ser legíveis conforme modelo abaixo.

Figura 01 – Modelo de Placa Nome de Rua (Logradouro);

Figura 02 – Modelo de Escrita de Placa Nome de Rua (Logradouro);

Placa de Pare, como especifica planilha orçamentária:

Figura 03 – Modelo de Escrita de Placa de Pare;

Placa de Lombada, como especifica planilha orçamentária:

Figura 04 – Modelo de Escrita de Placa de Lombada;

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Neste projeto, a sinalização horizontal se compõe basicamente da pintura de linhas de demarcação sobre o pavimento.

A pintura destinada as faixas de pedestres serão na cor branca-neve, em faixas com 2,50 m de comprimento e 0,40 m de largura, bem como, intercaladas a cada 0,60 m, pintura de faixa central da via na cor amarela com espessura de 15 cm e pintura da lombada com largura de 40 cm e cumprimento de 75 cm.

O material à ser usado na sinalização horizontal é a tinta à base de resina acrílica emulsionada em água, aplicada de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas, com películas de cor e largura uniforme, de acordo com o indicado nos projetos em anexo.

A espessura úmida deverá ser de 0,6 mm, à ser atingida numa única aplicação. Deverão ser incorporados 250 g de microesferas de vidro, tipo Drop-on, para cada m² aplicado.

Na aplicação dos materiais o desvio máximo das bordas em 10 m deverá ser de 0,01 m para as marcas retas. Na espessura das marcas, admitir-se-á uma tolerância de mais ou menos 5%.

Os referidos materiais depois de aplicados deverão ser protegidos durante seu tempo de secagem, de modo a garantir uma retro refletância inicial mínima de 150 mcd/lux.m² para o amarelo e 200 mcd/lux.m² para o branco, medido com ângulo de incidência de 86,5º e ângulo de observância de 1, 5º.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, fevereiro de 2022