MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

DISTRITO DE IDAMAR

LINHA MARIA PRETA

ABRIL DE 2022

# Objetivo

Este projeto foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, confirmado através de pesquisas, avaliações do mesmo para com o projeto, na qual resultou no que aqui apresentamos, considerando dados importantes, tais como: topografia, insolação, custos da obra, versatilidade, durabilidade e material de primeira qualidade.

# Local da Obra

O local da obra está situado no Distrito de Idamar, na Rua Eliseu Leoratto, Av. Arthur Wantcher e Av. José Fogiatto, e na Linha Maria Preta, interior, no município de Dionísio Cerqueira – SC.

Figura 1 – Localização das Ruas no Distrito de Idamar.

Fonte: adaptado do Google Maps (2022).

Figura 2 – Localização da Estrada Municipal na Linha Maria Preta.

Fonte: adaptado do Google Maps (2022).

# 2.1	Descrição da Rua a receber pavimentação poliédrica:

- Av. José Fogiatto com largura 6,00 metros.

- Rua Eliseu Leoratto com largura de 6,00 metros.

- Av. Arthur Wantcher com largura de 8,00 metros.

- Estrada Municipal com largura de 7,00 metros além de pátio e estacionamento.

- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

  - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

A regularização do subleito é realizada quando necessário, transversalmente e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,10 m de espessura. O que exceder a 0,10 m será considerado como terraplenagem.

Os matérias empregados na regularização do subleito serão os encontrados no próprio local.

São indicados alguns tipos de equipamentos para a execução da regularização do subleito: motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, grade de discos e retroescavadeira.

Após a execução de cortes e aterros para atingir o greide de projeto, proceder- se á uma compactação com rolo pé-de-carneiro e se fará um acabamento conveniente.

A regularização deverá ser executada até ultrapassar em 50 cm a largura do subleito por efeitos de águas, caso em que será sempre assegurado o seu rápido escoamento, através da abertura de valas provisórias.

Os aterros, além dos 10 cm máximos previstos, serão executados de acordo com especificações de terraplenagem.

O controle geométrico deverá ser efetuado após a regularização do subleito, procedendo-se à locação e nivelamento do eixo e das bordas.

  - BASE DO SOLO

Este serviço só poderá ser iniciado, após a conclusão da regularização do subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras camadas do pavimento.

Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, mistura, espalhamento, compactação e acabamento.

O material deve ser empregado na camada da base deverá ser proveniente de local adequado e autorizado, com qualidade ótima, que tenha um suporte adequado para a pavimentação, conforme está descrito na planilha de orçamento.

Todo o serviço da construção da base deverá ser executado mecanicamente constando o equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolo compactador vibratório liso e caminhões basculantes para o transporte dos materiais.

- SINALIZAÇÃO VERTICAL.

A sinalização vertical deve estabelecer comunicação visual por meio de placas fixadas em dispositivos implantados à margem ou sobre a via, com a finalidade de regulamentar o uso da via, advertir situações de perigo, além de orientar, informar e educar o usuário da mesma.

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão ser implantadas, observando um afastamento mínimo de 0,60 m da borda da pista.

Todas as placas a serem implantadas nas Ruas do Distrito de Idamar (conf. projeto em anexo) deverão ser fixadas em postes de aço galvanizado, por meio de molduras, braçadeiras, parafusos e arruelas também de aço galvanizado.  O poste deverá ter tamanho suficiente que permita enterrar 0,75 m da sua base e mantenha altura mínima de 2,00 m do passeio.

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço com espessura mínima de 1,5 mm, sendo que as películas refletivas que comporão os sinais, sendo fundos, símbolos, orlas, letras, números, setas e pictogramas, deverão ser constituídas por lentes micro esféricas agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um plástico transparente e flexível, o que lhe deve conferir uma superfície lisa e plana, portanto, as mesmas deverão ser semi-refletivas.

As placas de forma octogonal terão altura/ largura igual a 0,60 m e as de forma circular terão diâmetro de 0,60 m.

As formas, proporções e cores dos símbolos, e as cores das placas de advertência deverão estar em acordo com o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Placa Nome de Rua (conforme projeto): Confeccionada em material chapa de ferro n° 20, na cor azul mineral com dimensões de 45 x 23 cm, subdividida em:

Parte “A” terá dimensões de 45x15 cm e conterá tipologia dos nomes de ruas, bairro e com a indicação dos números limites das quadras onde estiverem fixadas, descritos na cor branca.

Parte “B” terá dimensões 45x8 cm disponibilizará o espaço para a publicidade, informação complementar de local público, espaço para orientação de numeração de edificações e demais utilidades que por ventura a prefeitura optar.

As escritas devem ser legíveis conforme modelo abaixo.

Figura 01 – Modelo de Placa Nome de Rua (Logradouro);

Figura 02 – Modelo de Escrita de Placa Nome de Rua (Logradouro);

Figura 03 – Placa de Pare, como especifica planilha orçamentária:

- MEIO FIO

Para dar acabamento e travamento das pedras será colocado meios-fios ou guias de concreto, a ser executadas com extrusora, nas dimensões especificadas na planilha de orçamento e projeto, para melhorar os elementos do pavimento.

Departamento de Engenharia

_______________________________________
Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, abril de 2022.