MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO URBANA

RUA HENRIQUE DAMBROS

E EPAMINONDAS RIBEIRO DA COSTA

Sumário

Objetivo	3

Local da Obra	3

1.	ASFALTO SOBRE CASCALHO	3

1.1. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	3

1.2.	BASE COM MACADAME HIDRÁULICO	4

1.3.	IMPRIMAÇÃO	5

1.4.	REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFALTICO	6

1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	7

1.6.	DETONAÇÃO	8

1.7.	TRANSPORTE	8

1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	9

1.9. SINALIZAÇÃO VERTICAL........................................................................................9

2. MEIO FIO....................................................................................................................12

2.1 CALÇADA.................................................................................................................12

# Objetivo

Este projeto foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do proprietário, MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, confirmado através de pesquisas, avaliações do mesmo para com o projeto, na qual resultou no que aqui apresentamos, considerando dados importantes, tais como: topografia, insolação, custos da obra, versatilidade, durabilidade e material de primeira qualidade.

# Local da Obra

Os locais da obra estão situados no município de Dionísio Cerqueira – SC, rua Henrique Dambros e rua Epaminondas Ribeiro da Costa.

- ASFALTO SOBRE CASCALHO

  - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

A regularização do subleito é realizada quando necessário, transversalmente e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,10 m de espessura. O que exceder a 0,10 m será considerado como terraplenagem.

Os matérias empregados na regularização do subleito serão os encontrados no próprio local.

São indicados alguns tipos de equipamentos para a execução da regularização do subleito: motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, grade de discos e retroescavadeira.

Após a execução de cortes e aterros para atingir o greide de projeto, proceder- se á uma compactação com rolo pé-de-carneiro e se fará um acabamento conveniente.

A regularização deverá ser executada até ultrapassar em 50 cm a largura do subleito por efeitos de águas, caso em que será sempre assegurado o seu rápido escoamento, através da abertura de valas provisórias.

Os aterros, além dos 10 cm máximos previstos, serão executados de acordo com especificações de terraplenagem.

O controle geométrico deverá ser efetuado após a regularização do subleito, procedendo-se à locação e nivelamento do eixo e das bordas.

  - BASE COM MACADAME HIDRÁULICO

Este serviço só poderá ser iniciado, após a conclusão da regularização do subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras camadas do pavimento.

Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, mistura, espalhamento, compactação e acabamento.

O material deve ser empregado na camada da base deverá ser proveniente de local adequado e autorizado, com qualidade ótima, que tenha um suporte adequado para a pavimentação.

Todo o serviço da construção da base deverá ser executado mecanicamente constando o equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolo compactador vibratório liso e caminhões basculantes para o transporte dos materiais.

  - IMPRIMAÇÃO

O material utilizado para a pintura impermeabilizante é derivado do petróleo, conhecido como asfalto diluído (CM-30); a taxa de aplicação do material deverá ser na ordem de 1,2 L/m².

Após a cura do CM-30 (72 horas), aplica-se a pintura de ligação e posteriormente o C.B.U.Q.

A imprimação será executada após a base estar perfeitamente compactada e no greide de projeto, utilizando-se para tal o caminhão espargidor.

O material betuminoso deverá ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersão e sob pressão. Antes do início da distribuição do material, deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuição estão abertos. A aplicação poderá ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressão acoplada ao caminhão espargidor.

A área a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder a imprimação com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis.

A área imprimada que apresentar taxas abaixo da mínima especificada deverá receber uma segunda aplicação de forma a completar a quantidade recomendada.

Não se deve permitir o trânsito sobre a superfície imprimada.

  - REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO

Deverá ser empregado como material betuminoso o cimento asfáltico (CAP-50/70).

O agregado graúdo deve ser de pedra britada, com partículas de forma cúbica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverá ser isento de pó, matérias orgânicas ou outro material nocivo e não deverá conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de partículas lamelares ou chatas.

O agregado miúdo é composto de pedrisco e pó de pedra, de modo que suas partículas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrões de argila ou outras substâncias nocivas.

O teor de asfalto será de 5,8 a 6,4 %, sendo que a porcentagem de betume se refere à mistura de agregados considerada como 100%.

O revestimento será em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. será executado sobre a superfície após a realização da pintura de ligação. O C.B.U.Q. deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 165° C, e chegar no local da obra a uma temperatura não inferior a 120° C. O transporte deste material deverá ser feito através da utilização de caminhões providos de caçamba metálica juntamente com lonas para a proteção e conservação da temperatura. A distância média de transporte (DMT) não pode exceder um raio de 70 Km da localização da obra.

A aplicação do C.B.U.Q. sobre a pista deverá ser realizada com o auxílio da vibroacabadora, obedecendo a espessura do projeto. A rolagem deverá ser feita com a utilização do rolo pneumático e o fechamento com o rolo liso (tandem). A rolagem deve ser iniciada à temperatura de 120°C e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de 80°C. A compactação deverá ser iniciada n as bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior. Nas curvas, a rolagem deverá progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condições do recobrimento do rastro.

Os compressores não poderão fazer manobras sobre a camada que está sofrendo rolagem. A compressão requerida em lugares inacessíveis aos compressores será executada por meio de soquete manual ou placa vibratória.

As depressões ou saliências que aparecerem após a rolagem deverão ser corrigidas pelo afrouxamento e compressão da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.

A espessura do CBUQ a ser executada nos locais sobre o macadame hidráulico é de 5 cm. Sendo que está espessura não pode ser reduzida em hipótese alguma.

  - DRENAGEM PLUVIAL

Antes da execução da pavimentação asfáltica deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial, que serão executados apenas da rua Henrique Dambros, os quais devem estar de acordo com o projeto em anexo.

A drenagem pluvial será feita através da captação das águas nas bocas de lobo, as águas captadas serão conduzidas por tubulação de BSTC até seu destino final.

Deverá ser feita a locação das tubulações, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como: poços de visita, bocas de lobo existente, encontros de condutores, variação de declividade. Em cada estaca será marcada a cota do terreno e a profundidade da escavação necessária.

As bocas de lobos serão confeccionadas com tijolos maciços (7x10x20cm) paredes de uma vez (0,2m) de 0,90x1,20x1,50m, com argamassa 1:4 cimento: areia, base concreto. Fck=10 Mpa, com grelha de ferro, conforme detalhes em projeto.

O sentido normal das escavações será sempre de jusante para montante. OBS: Quando a coesão do solo for muito baixa, deverá ser efetuado o escoramento da vala de maneira à evitar um possível desmoronamento.

A reposição de material na vala (mat. class. 1ª cat. - solo) será executada da seguinte maneira: inicialmente deverá ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalização, o qual irá sendo cuidadosamente apiloado. Será conveniente tomar precauções de compactar todo o material até cerca de 60 centímetros acima do tubo, fazendo-se sempre está compactação lateralmente ao tubo.

Deve-se cuidar para que o material esteja na umidade ótima para a sua perfeita compactação, a qual será realizada com o auxílio de uma placa vibratória, e a camada de solo à ser compactada em cada etapa não deve ultrapassar os 20 cm.

Após este apiloamento adequado, deve se fazer um selo do dreno com brita graduada especificamente britada e com sustentação adequada ao projeto, com espessura de 15 cm devidamente compactada.

# Deve-se fazer a pintura de ligação deste dreno com RR-2c à taxa de 0,60L/m² e após a espera do tempo determinado, fazer uma capa asfáltica de C.B.U.Q. de 5 cm para o fechamento adequado deste dreno.

  - DETONAÇÃO

O serviço de detonação será feito apenas na rua Henrique Dambros e será realizado com desmanche de 3ª categoria, com perfuratriz manual (martelete), a profundidade dos furos será variável, de acordo com a necessidade apresentada no local da realização do serviço. Será removido todos os blocos para melhor nivelamento do terreno.

  - TRANSPORTE

# O transporte deverá ser feito com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100km.

  - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Neste projeto, a sinalização horizontal se compõe basicamente da pintura de linhas de demarcação sobre o pavimento.

A pintura destinadas as faixas de pedestres serão na cor branca-neve, em faixas com 3,00 m de comprimento e 0,40 m de largura, bem como, intercaladas a cada 0,60m.

O material à ser usado na sinalização horizontal é a tinta à base de resina acrílica emulsionada em água, aplicada de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas, com películas de cor e largura uniforme, de acordo com o indicado nos projetos em anexo.

A espessura úmida deverá ser de 0,6 mm, à ser atingida numa única aplicação. Deverão ser incorporados 250 g de microesferas de vidro, tipo Drop-on, para cada m² aplicado.

Na aplicação dos materiais o desvio máximo das bordas em 10 m deverá ser de 0,01 m para as marcas retas. Na espessura das marcas, admitir-se-á uma tolerância de mais ou menos 5%.

Os referidos materiais depois de aplicados deverão ser protegidos durante seu tempo de secagem, de modo a garantir uma retro refletância inicial mínima de 150 mcd/lux.m² para o amarelo e 200 mcd/lux.m² para o branco, medido com ângulo de incidência de 86,5º e ângulo de observância de 1, 5º.

  - SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical deve estabelecer comunicação visual por meio de placas fixadas em dispositivos implantados à margem ou sobre a via, com a finalidade de regulamentar o uso da via, advertir situações de perigo, além de orientar, informar e educar o usuário da mesma.

As placas de regulamentação, advertência e indicação deverão ser implantadas, observando um afastamento mínimo de 0,60 m da borda da pista.

Todas as placas à serem implantadas na Rua (conf. projeto em anexo) deverão ser fixadas em postes de aço galvanizado, por meio de molduras, braçadeiras, parafusos e arruelas também de aço galvanizado.  O poste deverá ter tamanho suficiente que permita enterrar 0,75 m da sua base e mantenha altura mínima de 2,00 m do passeio.

As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço com espessura mínima de 1,5 mm, sendo que as películas refletivas que comporão os sinais, sendo fundos, símbolos, orlas, letras, números, setas e pictogramas, deverão ser constituídas por lentes micro esféricas agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um plástico transparente e flexível, o que lhe deve conferir uma superfície lisa e plana, portanto as mesmas deverão ser semi-refletivas.

As placas de forma octogonal terão altura/ largura igual a 0,60 m e as de forma circular terão diâmetro de 0,60 m.

As formas, proporções e cores dos símbolos, e as cores das placas de advertência deverão estar em acordo com o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Placa Nome de Rua (Logradouro): Confeccionada em material chapa de ferro n° 20, na cor azul mineral com dimensões de 45 x 23 cm, subdividida em:

Parte “A” terá dimensões de 45x15 cm e conterá tipologia dos nomes de ruas, bairro e com a indicação dos números limites das quadras onde estiverem fixadas, descritos na cor branca.

Parte “B” terá dimensões 45x8 cm disponibilizará o espaço para a publicidade, informação complementar de local público, espaço para orientação de numeração de edificações e demais utilidades que por ventura a prefeitura optar.

As escritas devem ser legíveis conforme modelo abaixo.

Figura 01 – Modelo de Placa Nome de Rua (Logradouro);

Figura 02 – Modelo de Escrita de Placa Nome de Rua (Logradouro);

Figura 03 – Modelo de Escrita de Placa de

Figura 04 – Modelo de Escrita de Placa de Lombada;

# 2. MEIO FIO

Para dar acabamento será colocado meios-fios ou guias de concreto, nas dimensões especificadas na planilha de orçamento, para melhorar os elementos da calçada e pavimentação. Todas as calçadas devem conter inclinação mínima de 2% em direção a pista de rolamento.

# 2.1 CALÇADA

Será executado nos locais indicados em projeto com blocos de concreto intertravados: conforme especificação do projeto arquitetônico deverá receber piso de blocos de concreto intertravados com espessura de 6 cm assentados sobre base de brita n.º 0 e rejuntamento areia fina. Deve ter todo o preparo do solo antes da colocação dos blocos de concreto intertravados. Lembrando também que os mesmos contarão com paver tátil direcional e de alerta. As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos serviços.

Todas as calçadas deverão conter rampas de acesso, conforme projeto e detalhes que a NBR 9050 – Acessibilidade apresenta e conforme detalhe em projetos. Todas as esquinas que este projeto contempla deverão ser executadas as rampas e as rampas devem ser executadas nos locais aonde à a existência de faixa de pedestres. As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral.

Figura 04 – Modelo de Rampa de Acessibilidade NBR 9050

.

Dionísio Cerqueira – SC, agosto de 2021.

Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme H. M. Libardoni

CREA/SC 120441-2

Rua Santos Dumont, 413 - Centro